5.5. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ТЕЖНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ.

Технологическая карта разработана монтаж фундамента. Фундамент здания ленточный из сборных железобетонных блоков

До начала возведения фундаментов должны быть выполнены работы по устройству дренажа, осушению площадки и вертикальной планировке ее. Одновременно с подготовкой территории произвести работы по прокладке внутриквартальных подземных коммуникаций (водопровода, канализации, водостоков, теплоснабжения, кабелей электроснабжения), устройству дорог и строительству временных сооружений.

При возведении фундаментов надлежит сделать вводы в здание всех подземных коммуникаций.

Для отвода от фундаментов поверхностных вод вокруг здания устроить отмостку по слою глины толщиной 15 см в виде асфальтобетонного тротуара. Ширина отмостки должна быть 100 см, уклон от здания – 10%.

Выше фундамента, в цоколе, на высоте 60 см от отмостки , сделать горизонтальную гидроизоляцию для зашиты стен здания от капиллярной влаги. Гидроизоляцию выполнить из двух слоев рулонных материалов (гидроизол), склеенных горячей мастикой.

По окончании земляных работ подготовить основание под  фундамент,   затем с помощью отвеса перенести ось здания на дно котлована и закрепить ее положение колышками. После этого наметить линию, параллельную оси и соответствующую боковым граням фундаментных блоков, и разметить положение каждого из них (в местах расположения шва ставить шпильки). Когда место каждого блока первого ряда определено, уложить угловые и маячные блоки на расстоянии около 20 м. один от другого. После этого уложить промежуточные блоки, строго следя за тем, чтобы нанесенные на   блоках риски совпадали с осью здания и чтобы верх всех укладываемых блоков находился в одной горизонтальной плоскости. Уложив первый ряд фундаментных блоков в пределах всего здания, залить вертикальные швы между ними цементным раствором М 100 (с перевязкой швов в каждом ряду не менее 250мм.) и бетонировать призмы для выравнивания верха блоков в месте примыкания поперечного ряда к продольному. Швы заливать в таком порядке: сначала густым раствором замазать швы в боковых гранях блоков, а затем весь шов заполнить раствором и уплотнить его вибратором.

Монолитные вставки между блоками устраивать из бетона В 7,5.

Необходимые для работ раствор и бетон подать на рабочее место автокраном КС–3575А в ящиках емкостью 0,25 – 0,5 м³.

Стеновые блоки первого, второго, третьего ряда подвала монтировать горизонтальными рядами в пределах всего здания в той же последовательности, что и фундаментные, т.е. сначала уложить угловые блоки, затем маячные (через 15 – 20 м.) и после – промежуточные.

Блоки устанавливать на слой раствора, при этом под блок укладывать клинья (по 2 – 3 с каждой стороны), необходимые для выравнивания блоков при выверке. Выравнивать блоки за счет частичного или полного вытаскивания клиньев. Выравнивать блок, поднимая его краном не разрешается, так как в этом случае шов может оказаться не заполненным раствором.

В указанном порядке монтировать стеновые блоки подвалов до перекрытия. По мере монтажа вертикальные швы заполнять раствором так же, как и при монтаже фундаментных блоков.

Допуски и отклонения при укладке фундаментных блоков в соответствии со СНиП:

- Смещение относительно разбивочных осей фундаментных блоков верхнего ряда (Δ1): ±10мм.

- Смещение относительно разбивочных осей фундаментных блоков нижнего ряда (Δ2): ±20мм.

- Отклонение фактических отметок верхних опорных поверхностей от проектных при непосредственном опирании вышележащей конструкции (Δ3): ±5–10мм.